| Keverék típus | Kód | Modell paraméterek |  |  |  |  | Merevség |  | Fázisszög |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Emin | Emax | C | R | B | Adj. R2 | Se / Sy | Adj. R2 | Se / Sy |
| NB 50/70 | AG | 00831 | 39 008 | 2,1920 | 0,5799 | −0,0990 | 0,91 | 0,30 | 0,82 | 0,42 |
| PmB 25/55-65 | BG | 1 054 | 33 646 | 1,9303 | 0,5984 | −0,0983 | 0,88 | 0,35 | 0,70 | 0,55 |
| RmB 45/80−55 | CG | 1 728 | 21 101 | 2,8505 | 0,5194 | −0,1042 | 0,95 | 0,22 | 0,70 | 0,52 |
| RA 70/100 (B) | FG | 00472 | 36 343 | 3,2522 | 0,6773 | −0,1124 | 0,96 | 0,20 | 0,80 | 0,44 |
| RA 70/100 (T) | GG | 00497 | 37 640 | 3,2600 | 0,6695 | −0,1031 | 0,93 | 0,27 | 0,79 | 0,46 |

| Keverék típus | Kód | Modell paraméterek |  |  |  |  | Merevség |  | Fázisszög |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Emin | Emax | C | R | B | Adj. R2 | Se / Sy | Adj. R2 | Se / Sy |
| NB 50/70 | AG1 | 00364 | 41 868 | 2,5794 | 0,6309 | −0,1134 | 0,84 | 0,40 | 0,49 | 0,71 |
|  | AG2 | 1 055 | 36 149 | 1,8933 | 0,5626 | −0,0926 | 0,94 | 0,24 | 0,89 | 0,33 |
| PmB 25/55−65 | BG1 | 1 014 | 32 751 | 1,8731 | 0,5997 | −0,1003 | 0,87 | 0,36 | 0,67 | 0,58 |
|  | BG2 | 1 088 | 35 043 | 1,9840 | 0,6011 | −0,0992 | 0,90 | 0,32 | 0,63 | 0,61 |
| RmB 45/80−55 | CG1 | 1 686 | 24 192 | 3,9609 | 0,5320 | −0,1092 | 0,97 | 0,17 | 0,73 | 0,52 |
|  | CG2 | 1 874 | 26 449 | 4,7959 | 0,5068 | −0,1004 | 0,96 | 0,19 | 0,65 | 0,59 |
| RA 70/100 (B) | FG1 | 00593 | 33 792 | 3,1828 | 0,6653 | −0,1127 | 0,96 | 0,21 | 0,82 | 0,43 |
|  | FG2 | 00504 | 36 348 | 3,1287 | 0,6619 | −0,1064 | 0,96 | 0,20 | 0,80 | 0,45 |
|  | FG3 | 00474 | 37 412 | 3,1086 | 0,6730 | −0,1176 | 0,95 | 0,22 | 0,77 | 0,48 |
| RA 70/100 (T) | GG1 | 00453 | 36 742 | 3,2923 | 0,6736 | −0,1058 | 0,93 | 0,26 | 0,75 | 0,50 |
|  | GG2 | 00480 | 43 432 | 3,4261 | 0,6728 | −0,1019 | 0,90 | 0,32 | 0,73 | 0,52 |
|  | GG3 | 00489 | 34 503 | 3,0685 | 0,6750 | −0,1080 | 0,95 | 0,22 | 0,76 | 0,49 |

| Fizikai tulajdonság | NB 50/70 | RA 70/100 | RmB 45/80-55 | PmB 25/55-65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penetráció 25°C [0,1 mm] | 053 | 057 | 066 | 040 |
| Lágyuláspont [°C] | 052 | 054 | 058 | 079 |
| Fraass-töréspont [°C] | −15 | −20 | −24 | −16 |